Свойства некоторых химических волокон

Свойства искусственных волокон

1. Вискозное волокно представляет собой чистую целлюлозу, полученную из еловой древесины без каких-либо примесей. В зависимости от назначения вискоза может иметь блестящую или матовую поверхность. Изменяя блеск, толщину волокон, придавая им извитость, вискозной ткани можно придать вид шелка, хлопка или шерсти. Применяя утолщенные вискозные нити, можно получить имитацию льняного полотна.

Нормальные вискозные волокна уступают по прочности натуральному шелку, а сверхпрочные значительно превосходят его. В мокром состоянии прочность снижается на 50—60 %. Вискоза впитывает влагу лучше, чем хлопок, но она менее ноская.

Горят волокна вискозы так же, как льняные и хлопковые: быстро, ровно, ярким пламенем, пахнут сожженной бумагой, оставляют легко рассыпающуюся золу светло-серого цвета. Волокна вискозы, в отличие от растительных волокон, чувствительны к действию щелочей и кислот.

2. Ацетатное и триацетатное волокно, в отличие от вискозы, состоит не из чистой целлюлозы, а из ацетил целлюлозы. Сырьем для нее служат отходы древесины и хлопка. Ткани из ацетатного и триацетатного шелка внешне очень похожи на натуральный шелк, имеют блестящую поверхность.

Прочность нормального волокна несколько меньше, чем вискозного. Потеря прочности в мокром состоянии — 30%. Ацетат плохо впитывает влагу, а триацетат ещё хуже, но они быстро сохнут. Ацетатные и триацетатные волокна имеют большую упругость, чем вискозные, поэтому ткани из них почти не мнутся, почти не требуют утюжки и хорошо сохраняют форму при плиссировке. Ацетат не переносит сильный нагрев, он плавится при температуре 210°С. Триацетат обладает большей теплостойкостью, температура его плавления 300°С.

Ацетатные и триацетатные волокна горят быстро и сворачиваются в маленькие бурые шарики, пахнущие уксусом. При вынесении нитки из пламени горение прекращается. Волокна ацетата растворяются в ацетоне.

Свойства синтетических волокон

Синтетические ткани изготавливают в настоящее время в основном из полиэфирных, полиамидных и полиакри-лонитрильных волокон. В разных странах эти волокна называются по-разному. Для того чтобы вам было легче ориентироваться, мы будем перечислять лишь некоторые из наиболее распространенных названий.

1. Полиэфирные волокна — полиэстер, лавсан, диолен, эла-на, кримплен.

Ткани из них мягкие и гибкие, но очень прочные. Они практически не мнутся, хорошо закрепляют форму при нагревании — крепко держат складки и плиссе, устойчивы к действию света, не поражаются молью и микроорганизмами. Недостаток — плохо впитывают влагу.

Полиэфирное волокно плавится без запаха с образованием твердого шарика на конце нити.

2. Полиамидные волокна — нейлон, капрон, дедерон, найлон, перлон — самые прочные из всех синтетических волокон на разрыв и истирание.

Ткани из этих волокон жестковаты, имеют гладкую поверхность, прочны на разрыв, устойчивы к истиранию, не выцветают и мало мнутся. К тому же они не поражаются молью и микроорганизмами. Недостатки: плохо впитывают влагу и более чувствительны к высоким температурам, чем полиэфирные ткани.

Полиамидное волокно, как и полиэфирное, не горит, но плавится без запаха, образуя на конце мягкий шарик.

3. Полиакрилонитрилъные волокна – акрил, нитрон, пер-лан, акрилан, кашмилон — изготавливают в виде высокообъемных извитых волокон, поэтому ткани из них по виду очень напоминают шерсть. Свойства их такие же, как и у тканей из полиэфирного волокна. Они очень чувствительны к высокой температуре: быстро плавятся, приобретая коричневый цвет, затем горят коптящим пламенем с образованием твердого шарика на конце.

3. Эластановое волокно — лайкра, дорластан — чаще всего используется в смеси с другими волокнами. Эластановые волокна чрезвычайно эластичны. Они способны увеличивать свою длину при растяжении в 7 раз, а затем сокращаться до первоначального состояния.

Ткани с присутствием эластана применяются при изготовлении одежды облегающего силуэта. Такая одежда кроится с небольшими припусками и, прилегая к фигуре как вторая кожа, не стесняет движений. Изделия с эластаном хорошо растягиваются, мало мнутся, прочны.